# Material data sheet 材料数据表

18CrNiMo7-6 (17CrNiMo6)

Material group 材料组别:	Case hardening steel according to DIN EN 10084

根据DIN EN 10084的表面硬化钢

| Chemical composition: 化学成分 (Directional analysis in%) （百分比） | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Sonst.其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.17 | 0.25 | 0.50 | 1.65 | 0.30 | 1.55 | (Pb) |

Use 应用:	CrNiMo-alloyed case-hardening steel for heavy and highly stressed

Gear parts with high demands on toughness properties.

Core strength 1050 - 1350 N / mm².

CrNiMo合金表面硬化钢，用于重载和高应力对韧性特性有较高要求的齿

轮零件。

芯强度1050-1350 N /mm²。

| Hot forming and heat treatment ： 热成型和热处理: | Forging or rolling 锻造或轧制： | 1150 - 850°C |
| --- | --- | --- |
|  | Normal annealing 正常退火： | 850 - 880°C/ air 空气 |
|  | Soft annealing 软化退火： | 650 - 700°C/ oven 烤箱 |
|  | Carburizing 渗碳： | 880 - 980°C |
|  | Core hardness 核心硬度： | 830 - 870°C/ water 水 |
|  | Intermediate annealing 中间退火： | 630 - 650°C |
|  | Case hardening 表面硬化： | 780 - 820°C/ water 水 |
|  | Tempering回火/退火： | 150 - 200°C |

| ## Mechanical properties ## 机械性能： | treated for shearability, +S: 增强剪切性能, +S | max. 255 HB |
| --- | --- | --- |
|  | annealed, +A: 退火,+A | max. 229 HB |
|  | treated on hardness range, +TH: 在硬度范围内处理, +TH: | 179 - 229 HB |
|  | treated on ferrite-pearlite structure and hardness range, +FP: 经过铁素体-珠光体结构和硬度范围的处理，+FP: | 159 - 207 HB |

| Tensile strength after tempering at 200 ° C: 200°C回火后的拉伸强度： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diameter 直径 d [mm] | d <= 16 | 16 <d <= 40 | 40 <d <= 100 |
| Tensile strength 拉伸强度 Rm [N/mm²] | min. 1200 | min. 1100 | min. 900 |

Equivalent grades of   steel   18CrNiMo7-6 (1.6587)

对应牌号（仅供参考）

| EU EN | China中国 GB |
| --- | --- |
| 18CrNiMo7-6 | 17Cr2Ni2Mo. |